D. O5.O3.O5  NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. 	WSTĘP

1.1 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego

1.2 	Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zleceniu

1.3 	Określenia podstawowe

2. 	MATERIAŁY

2.1 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania jak w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2 	Asfalt

Należy   stosować   asfalt   drogowy   D-50   spełniający  wymagania   normy PN-C-96170 niezależnie od rodzaju warstwy.

2.3 Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504 dla wypełniacza podstawowego.

2.4 Kruszywa

W   zależności   od   warstwy  należy   stosować   kruszywa  o  parametrach podanych w Tablicy Nr l.

Tablica Nr l

| Lp. |  | Rodzaj materiału wg normy | Warstwa ścieralna | Warstwa wiążąca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kruszywo łamane granulowane wgPN-B-11112 |  |  |
| a. |  | z litego surowca skalnego, ze skał: |  |  |
| - |  | magmowych | klasa I,II; gat. 1,2 | klasa I,II; gat. 1,2 |
| - |  | osadowych | j.w. | j.w. |
| 2. | Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 0/4 PN-S-96025 załącznik G |  | klasa I gat. 1 | klasa I gat. 1 |

2.5 	Środek adhezyjny

Do  warstwy  wiążącej i     ścieralnej    należy    bezwzględnie    stosować posiadający aprobatę techniczną środek  adhezyjny.

- SPRZĘT

3.1 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne    wymagania    dotyczące    sprzętu    podano    w „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2 	Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych,

- układarek  do  układania  mieszanek  mineralno   -  asfaltowych   typu zagęszczonego

W przypadku wykonywania nawierzchni połową jezdni układarka powinna posiadać urządzenie do podgrzewania  krawędzi wcześniej ułożonej warstwy.

- walców lekkich, średnich i ciężkich, stalowych gładkich

- walców ogumionych,

- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym

4. 	TRANSPORT

4. l 	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   SST  D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt l.

4.2 	Transport materiałów

Czas transportu mieszanki betonu asfaltowego od załadunki do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

WYKONANIE ROBÓT

5. l 	Ogólne zasady wykonania

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2 	Projektowanie mieszanki mineralno - bitumicznej

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno -asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i   próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na:

-    doborze składników mieszanki,

-    doborze optymalnej ilości asfaltu,

-    określenie   jej   właściwości   i   porównaniu   wyników   z   założeniami projektowymi.

Krzywe uziarnienia mieszanki mineralnej na warstwę ścieralną i wiążącą powinny mieścić się w polu uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne podane w tablicy 2.

Zaprojektowana mieszanka asfaltowa powinna gwarantować odporność warstwy wiążącej i ścieralnej na odkształcenia lepko - plastyczne, a dodatkowo mieszanka asfaltowa na warstwę ścieralną powinna wykazywać odporność na spękania termiczne.

Tablica Nr 2

| Wymiary oczek szt. # mm. | Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/ 16 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- | --- |
| przechodzi przez sito % 20,0 mm | 100 | 100 | KR1-KR2 |
| 16,0 | 90-100 | 88-100 |  |
| 12,8 | 80-100 | 78-100 |  |
| 9,6 | 69-100 | 67-92 |  |
| 8,0 | 62-93 | 60-86 |  |
| 6,3 | 56-87 | 53-80 |  |
| 4,0 | 45-76 | 42-69 |  |
| 2,0 | 35-64 | 30-54 |  |
| 0,85 | 26-50 | 20-40 |  |
| 0,42 | 19-39 | 14-28 |  |
| 0,30 | 17-33 | 11-24 |  |
| 0,18 | 13-25 | 8-17 |  |
| 0,15 | 12-22 | 7-15 |  |
| 0,075 | 7-11 | 3 -8 |  |

Tablica Nr 3 Wymagania wobec mieszanek mineralno - asfaltowych oraz warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego.

| Lp. | Właściwości | Warstwa ścieralna | Warstwa wiążąca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie mieszanki mm | 0/16 | 0,16 |
| 2. | Moduł styczności pełzania 1) MPa | Nie wymaga się | Nie wymaga się |
| 3. | Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C KN | >=5,5 | >=8,0 |
| 4. | Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C mm | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
| 5. | Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % | 1,5-4,5 | 4,0-8,0 |
| 6. | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla % | 75-90 | 65-80,0 |
| 7. | Wskaźnik zagęszczenia warstwy % | >=98,0 | >=98,0 |
| 8. | Wola przestrzeń w warstwie | 1,5-5,0 | 4,5-9,0 |

1) tylko na etapie projektowania

5.3	Wykonanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszankę mineralno - asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno - asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne powinno być wagowe i zautomatyzowane zgodnie z receptą.

Tolerancja dozowania składników może wynosić:

jedna działka elementarna wagi względnie przepływomierza lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika.

-    Środek adhezyjny powinien być dozowany w sposób i ilościach określonych w recepcie i aprobacie technicznej.

-   Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z        tolerancją ± 5°C. Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić dla asfaltu D-50 145°C - 165°C.

- Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę  Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno -asfaltowej na wytwórni powinna wynosić z asfaltem D-50 140°C-170°C.

Mieszanka bitumiczna nie mieszcząca się w w/w przedziale temperaturowym będzie potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4 	Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa niżej leżąca) powinna być równa bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Pod rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże (warstwa niżej leżącą) należy skropić emulsją asfaltową kationową spełniającą wymagania określone w WT Em A-94 w ilości:

-	na podłożu z gruntu stabilizowanego cementem 0,3-0,5 kg/m2 asfaltu (emulsja po odparowaniu wody),

-    	na podłożu z nawierzchni asfaltowej 0,2-0,5 kg/m2 asfaltu (emulsja po odparowaniu wody),

5.5 	Warunki przystępowania do robót

Warstwa  nawierzchni  z  betonu   asfaltowego   może   być   układana  przy temperaturze otoczenia >= 10°C.

Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych.

5.6 	Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno -asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego wg zatwierdzonej recepty laboratoryjnej. Wykonawca zarobu próbnego ma na celu sprawdzenie sprawności technologicznej otaczarki.

Wyniki badań mieszanki z betonu asfaltowego pobranej z zarobu próbnego, z uwzględnieniem wymienionych tolerancji w stosunku do recepty będą decydować o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu wytwórni do produkcji.

Dopuszczalna tolerancja zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem zatwierdzonej recepty laboratoryjnej.
Dla frakcji > 2 mm	±    4,0%
Dla frakcji < 0,075 mm	±    1,5%
Dla asfaltu	±    0,3%

5.7 Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy. Ilość i rodzaj oraz schemat przejść walców powinny gwarantować uzyskanie wskaźnika zagęszczenia >= 98%. W przypadku układania warstwy ścieralnej lub wiążącej połówką jezdni, układarką powinna być dodatkowo wyposażona w urządzenie umożliwiające podgrzanie krawędzi wcześniej wykonanej warstwy. Złącza podłużne poprzeczne powinny być całkowicie związane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D. 00. 00. 00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej.

6.3 Badania w czasie robót

}

6.3.1 Częstotliwość   oraz   zakres mineralno – badań dotyczących  mieszanki asfaltowej.

jedno badanie na dziennej działce roboczej

1. Skład mieszanki mineralno - asfaltowej

2. Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej i wykonanej warstwy  wg Tablicy Nr 3

3. Właściwości materiałów wyjściowych     (cechy gatunkowe)

4. Badanie temperatury składników mieszanki - pomiar ciągły

5. Badanie temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej - każdy pojazd podczas załadunku i w czasie wbudowania

6.3.2 Częstotliwość badań oraz zakres badań wykonanej warstwy.

Tablica Nr 4

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 10 razy na dziennej działce roboczej |
| 2. | Równość warstwy | łatą 4-ro metrową co 10 m |
| 3. | Spadki poprzeczne | 10 razy na dziennej działce roboczej |
| 4. | Grubość warstwy | 10 razy w osi i na brzegach na dziennej działce roboczej |
| 5. | Zagęszczenie warstwy | 2 próbki na 1 km |
| 6. | Wola przestrzeń w warstwie | j/ w |
| 7. | Grubość warstwy | j/w |
| 8. | Stabilność i odkształcenia wg Marshalla | j/w |

punkty 5-8 badania próbek wyciętych z warstwy ścieralnej lub wiążącej

6.3.3 Wymagania dotyczące wykonanej warstwy

1)  Szerokość warstwy - dopuszczalna odchyłka od projektu ± 5 cm

2)  Równość warstwy - dopuszczalne nierówności  	dla warstwy ścieralnej 6 mm

dla warstwy wiążącej 9 mm

3)  Spadki poprzeczne warstwy  -dopuszczalna odchyłka od projektu ± 0,5%

4) Grubość warstwy  - dopuszczalna   odchyłka   od   projektu   ±   10%  projektowanej grubości

5) Stabilność i odkształcenie wg Marshalla	wymagania podano w tablicy Nr 3

7.OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Dla warstwy ścieralnej  i wiążącej jednostką obmiarowa jest m2  (metr kwadratowy)  warstwy nawierzchni  z betonu  asfaltowego,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

9.1 Cena jednostki  obmiarowej

Cena   wykonania    l    m2  warstwy   nawierzchni   z   betonu asfaltowego obejmuje:

-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-   oznakowanie robót,
-  	dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie i skropienie emulsją warstw niżej leżących,

-  	wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

-  	posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- 	rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej,

-  	przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w SST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

a. PN-B-11112       	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

b. PN-C-96170       	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

c. PN-S-96504	Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny.

d. BN-68/8931-04  	Pomiar równowagi nawierzchni.
e. PN-S-96025        	Nawierzchnie asfaltowe.

f. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em A-94 IBDiM- 1994

g. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskich Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.  1999 r.

h. OST D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego